Sommaire

CHAPITRE IV

RéFACTIONS DE PRIX – REFUS DE PARTIES D'OUVRAGE

4.1	– Fourniture de granulats	44

4.2	– Fournitures de fines d'apport	44

4.3	– Fourniture de liants	45

4.4	– Fabrication - Recomposition	45

4.5	– Mise en ŒUVRE	47

4.5.1–	Épaisseur	47

4.5.2 –	Rugosité	47

4.5.3	– Flaches	47

4.5.4	– Vérification du surfaçage	47

4.5.5	– Nivellement sur chaussées	47

4.6	– bétons	47

- CHAPITRE  4

- RÉFACTIONS DE PRIX – REFUS DE PARTIES D’OUVRAGE

Ne seront pas définies dans ce chapitre les pénalités imputables au délai d’exécution des ouvrages ou d’ordre administratif. Celles-ci apparaissent au CCAP.

Les réfactions de prix (pénalités) définies ci-après et dues au non-respect des tolérances imposées pour les fournitures et la fabrication des enrobés seront appliquées respectivement sur les prix du bordereau et sur les quantités réalisées depuis le contrôle immédiatement antérieur, sauf définition contraire. Toutes ces réfactions de prix sont cumulables.

En cas de refus, l’entrepreneur se verra contraint de mettre au rebut les fournitures ou de démonter les parties d’ouvrage incriminées, à ses propres frais et sans prétendre à aucune rémunération.

Les limites de refus sont celles définies, soit dans les articles des chapitres II et III du présent CCTP, soit dans les articles ci-après.

## –	Fourniture de granulats

Les granulats ne répondant pas aux spécifications du CCTP seront refusés.

## –	Fournitures de fines d'apport

| Caractéristiques | Spécifications | Pénalité pour les fourintures hors spécificartions et non refusés * | Pourcentage limite Impliquant le refus |
| --- | --- | --- | --- |
| Refus au tamis de 0.2 mm | 0 % | 7 % | 5 % |
| Refus au tamis de 0.08 mm | 20 % | 7 % | 30 % |
| Surface spécifique Blaine | < 7000 cm²/g | 7 % | 10000 cm²/g |

- Ces pénalités s'appliquent aux prix du bordereau – Elles sont cumulables.

## –	Fourniture de liants

| Caractéristiques | Spécification | Pénalités en % du prix | Limites impliquant le |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour valeurs entre la | refus |
|  |  | spécification et le refus* |  |
| Pénétrabilité à 25°C |  |  | 20 dixièmes de mm |
| (en dixième de mm) |  |  | hors de la spécification |
| - bitume 35/50 | 35 à 50 | 7 |  |
| - bitume 50/70 | 50 à 70 | 7 |  |
| Densité à 25°C | 1.00 à 1.10 | Néant | 1.00 à 1.10 |
| Point de |  |  |  |
| ramollissement bille et |  | Néant |  |
| anneau (en °C) |  |  |  |
| - bitume 35/50 | 45 à 51 |  | 45 à 51 |
| - bitume 50/70 | 51 à 56 |  | 51 à 56 |

* Ces pénalités s'appliquent aux prix du bordereau.

Il est précisé à l'entreprise que la non-fourniture, à la demande du maître d'œuvre, des prélèvements prévus au CCTP ou des résultats des contrôles de qualités sera passible du non-paiement des quantités correspondantes.

## –	Fabrication - Recomposition

Il ne sera pas appliqué de pénalités pour cause de non-respect des tolérances sur les valeurs isolées. L’entrepreneur sera tenu uniquement de réparer l’organe éventuellement défectueux et de procéder aux réglages de la centrale.

De même, il ne sera pas appliqué de pénalités pour non-respect des tolérances d’homogénéité. Ce non-respect entraînera l’arrêt de la fabrication et l’entrepreneur sera tenu d’effectuer les réglages ou améliorations nécessaires sur la centrale d’enrobage.

Sur les moyennes journalières

| Caractéristiques | Tolérances | Pénalités en % du prix | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour toutes valeurs | impliquant le refus |
|  |  | entre spécification et refus * |  |
| % passant au tamis |  |  |  |
| de 6 ou 2 mm | + - 8% | Néant | + - 8 % |
| % passant au tamis | + - 0.10 ppc | 7 | + - 0.4 ppc |
| de 0,080 mm |  |  |  |
| Teneur en liant : |  |  |  |
| C et TSE | + - 0.10 ppc | 7 | + - 0.15 ppc |
| : (.) |  |  |  |
| : (+) D | + - 0.15 ppc | 7 | + - 0.4 ppc |

* Ces pénalités, cumulables,  s'appliquent aux prix du bordereau.

Sur les dispersions journalières

| Caractéristiques | Tolérance | Pénalités en % du prix | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pour toutes valeurs | impliquant le refus |
|  |  | entre spécification et refus * |  |
| % passant au tamis |  |  |  |
| de 6 ou 2 mm | 10 % | 0.5 % | 15 % |
| % passant au tamis |  |  |  |
| de 0.08 mm | 3 % | 2 % | 4 % |
| Teneur en liant : |  |  |  |
| C et TSE | 0.12 ppc | 1.5/0.01 ppc | 0.20 ppc |
| : écart type |  |  |  |
| : D | 0.60 ppc | 0.5/0.01 ppc | 1.00 ppc |
| : étendue |  |  |  |

(.) au module

(+) à l’extraction

* Ces pénalités, cumulables,  s'appliquent aux prix du bordereau.

Si le nombre de camions est inférieur à dix (10), pour la journée, seules les spécifications de la moyenne journalière seront applicables.

## –	Mise en ŒUVRE

### 4.5.1–	Épaisseur

Les tolérances sont fixées à :

- + 3 cm pour les couches de base ;

- + 1,5 cm pour les couches de roulement ;

- + 1 cm pour les couches de roulement sur le tablier du pont.

### 4.5.2 –	Rugosité

Les tolérances sont fixées au C.C.T.P. La pénalité appliquée pour une hauteur au sable comprise entre 0.8 et 0.6 est de 15 % du prix au m² pour chaque millimètre de hauteur au sable manquant.

### –	Flaches

La flache maximale par rapport à la règle de 3 m mesurée sur la couche de roulement sera en tout point en profil en long et en profil en travers de 0,7 cm

### –	Vérification du surfaçage

Sans objet.

### –	Nivellement sur chaussées

Sans objet.

## – bétons

Si les bétons n'atteignent pas les résistances à la compression définies à l'article 2.7.1 du CCTP, ils seront démolis et refaits.